KARTA PRODUKTU

Dane ogólne

| Przyłącze elastyczne w oplocie ze stali nierdzewnej AISI 304 |  |
| --- | --- |
| Kod produktu | T##NW |
| Rodzaj przyłączeń | 1” x 1” NW |
| Długość | L- ## cm (gdzie ## to długość w [cm]) |
| Producent | VERO Sp.J. |
| Kraj pochodzenia | Polska |
| 1 N 1 W |  |

Parametry pracy

| Parametry |  | Przyłącze typu TERA |
| --- | --- | --- |
| Średnica wewnętrzna |  | 25 |
| Średnica zewnętrzna |  | 33 |
| Max ciśnienie pracy (bar) |  | 10 |
| Max temperatura pracy |  | 100oC |
| Max stężenie glikolu |  | 35% |
| Minimalny promień łuku w mm |  | 100 |
| Przepływ przy ciśnieniu 3 bar (litr/min) |  | 200 |
| Zastosowanie |  | Połączenia armatury sanitarnej, urządzeń ciepłej i zimnej wody, połączenia urządzeń instalacji centralnego ogrzewania i klimatyzacji |

BUDOWA PRZYŁĄCZA

- Wkład mosiężny oraz końcówka przyłączeniowa gwintowana niklowana wykonane z prętów ciągnionych MO58, obrabiane metodą skrawania. Łączniki (końcówki) – elementy zamocowane na końcu przewodu przyłączeniowego, umożliwiające łączenie przyłącza np. z armaturą czerpalną.

- Uszczelka płaska lub typu O-ring (w zależności od odmiany przyłącza) z gumy EPDM.

- Tulejka (skuwka) zaciskowa wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304 – element używany do łączenia przewody wewnętrznego z łącznikami wg typoszeregu.

- Oplot zewnętrzny wykonany z drutu ze stali nierdzewnej AISI304 stanowiący zewnętrzne wzmocnienie służce zabezpieczeniu przewodu wewnętrznego przez uderzeniami hydraulicznymi, tarciem, czynnikami chemicznymi o niskim stopniu agresywności lub niekontrolowanym zwężeniem.

- Przewód wewnętrzny wykonany z gumy EPDM o podwyższonych parametrach pracy – max temperatura pracy 100oC, możliwość współpracy z glikolem oraz z wodą lodową.

- Średnica wewnętrzna:

- TERA – 25mm

- Średnica zewnętrzna:

- TERA – 33mm

Informacje uzupełniające dotyczące oplotu zewnętrznego:

- w przypadku przyłączy elastycznych typu GIGANT stosowany jest jeden rodzaj oplotu:

- oplot ze stali nierdzewnej AISI 304 bez wplotu nici nylonowej.

- ilość „nitek” w wiązce oploty w poszczególnych typach przyłączy:

- TERA DN19 - bez wplotu nylonowego – 10 nitek na wiązkę oplotu

Legenda:

N – końcówka z gwintem wewnętrznym rurowym – NAKRĘTKA – 1/2” – 3/4”

W - końcówka z gwintem zewnętrznym rurowym – NAKRĘTKA – 1/2” –  3/4”

Ł – końcówka z łukiem 90o z nakrętką 1/2” –  3/4”